天津市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：炼铁节能与工艺计算          （2008年1月版）                  课程代码：3443、4239

天津市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：炼铁节能与工艺计算                                课程代码：3443、4239
第一部分  课程性质与目标
－、课程的性质与特点
炼铁节能与工艺计算是高等教育自学考试冶金技术（专）专业所开设的一门专业课。包括炼铁节能和炼铁工艺计算两部分。
炼铁节能与工艺计算是一门应用性极强的专业课程。学习本课程可为考生更快地适应工作岗位，培养创新节能意识，提供重要的理论依据。
二、课程目标与基本要求
设置本课程的目的，是使考生掌握节能的基本意识，通过学习将烧结及高炉炼铁中，工艺计算及可采取节能措施的生产工序进行了系统而全面的掌握，为从事专业岗位工作打下基础。
通过本课程学习要求考生：
1、掌握炼铁过程的节能必要性，了解提高钢铁工业竞争力的本质任务，掌握有关节能的基本概念及原理；

2、掌握烧结的技术经济指标、热平衡及节能的主要途径与方向；

3、掌握高炉炼铁的经济指标、高炉内能量利用和热平衡以及节能的途径和方向；

4、掌握炼铁工艺中烧结、高炉炼铁的相关计算及计算的具体应用。
三、与本专业其他课程的关系
本课程的学习，必须先掌握高等数学、物理化学和炼铁生产概论等课程的相关知识、掌握热力学、动力学的相关理论。掌握本课程的相关理论及计算方法，为日后的工作和深造打下基础。
第二部分  考核内容与考核目标
第一章    节能概论
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解钢铁工业中的能耗和节能的必要性，掌握节能的基本概念和节能应考虑的缓解，了解钢铁工业节能的发展方向和节能的基本途径。应达到可以通过日常数据分析判断节能和节能途径的能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）炼铁工业节能概论（一般）
识记：降低炼铁工业能耗的必要性，炼铁工业能耗高的原因，钢铁工业节能的必要性
（二）节能（重点）
识记：节能的两方面含义，节能的内容，节能考核的两种指标（节能量和节能率）概念，节能量的两种定义
（三）能耗（重点）
识记：能耗的含义，单位表示方式，载能体的概念、分类。生产过程中的产品能耗的组成，直接能耗、间接能耗、完全能耗的含义，钢铁企业的能源消耗指标（吨钢综合能耗、吨钢可比能耗）及概念
应用：评价产品能耗的指标
（四）单体设备节能与系统节能（次重点）
识记：系统节能的特点，系统节能的主要方法
（五）能量平衡原理（次重点）
理解：能量平衡的概念，热平衡分析法的概念，能量平衡的分类
应用：能量平衡的原理及研究方法
（六）企业的能源数据（一般）
识记：企业的能源平衡和企业的物料平衡的概念 
（七）节能方向与途径的理论分析（次重点）
识记：冶金企业的节能方向，节能潜力的定义
理解：与能量有关的生产因素
（八）钢铁工业的节能方向与途径（次重点）
识记：钢铁工业的节能方向，具体的节能途径
（九）能量的回收与利用（次重点）
识记：可回收的能量种类，余热的主要来源
理解：余热按温度的分类
应用：余热的利用方式
第二章    烧结节能
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握烧结过程的主要经济技术指标，能够运用烧结过程的热平衡计算烧结过程的热效率。应达到可以分析判断烧结环节节能途径的能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）烧结（重点）
识记：烧结的概念
理解：烧结工业的能耗
（二）烧结的经济技术指标（次重点）
识记：烧结机生产能力的主要经济技术指标，烧结工序的主要能耗
（三）烧结过程的热平衡计算（次重点）
识记：烧结过程的热收入部分与热支出部分
应用：烧结过程的热收入计算，热支出计算，烧结机的热效率，烧结的计算结果分析
（四）节能方向和途径（重点）
识记：我国烧结能耗高的主要原因，燃料不完全燃烧的热损失（CO带走热量，残碳带走的热量），烧结过程残碳产生的原因，无益损耗（FeO含量升高）
应用：降低固体燃料消耗的途径（原料的合理搭配，控制燃料粒度、提高混合料温度、强化制粒工艺，提高成品率降低固体燃耗、厚料层烧结、燃料分加，改善燃烧条件、偏析布料与双层配碳烧结、催化燃烧）
（五）电耗（重点）
识记：影响电耗的主要原因，漏风率的概念，漏风率对烧结的影响，漏风率高的原因，漏风率与能耗的关系，漏风率的测定与计算，主要漏风部位的改进
理解：降低住抽风机负压的措施
（六）余热（重点）
识记：余热的概念，余热余废热的区别，冷却机高温段废气利用的主要措施
（七）点火热耗（重点）
识记：点火操作的要求，烧结过程对点火燃料的燃烧过程的要求，点火炉改造的基本原则，低能耗点火炉的特点
应用：点火煤气热耗的有关因素，目前使用的点火炉总类
（八）烧结工艺节能（重点）
识记：低温烧结，小球团烧结，热风烧结
第三章    高炉炼铁节能
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握高炉炼铁过程的相关经济技术指标，进行高炉的能量平衡及热平衡计算，能够分析判断高炉的相关理论曲线，并通过计算绘制出来。应达到能应用给出数据计算高炉相关经济技术指标的能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）高炉冶炼的相关经济技术指标（次重点）
识记：高炉的有效利用系数，焦比和燃料比，冶炼强度和综合冶炼强度，生铁合格率，直接还原和间接还原发展程度，鼓风参数，煤气量，渣量，炉渣碱度，交谈利用率，煤气还原能力利用率的指标，炉身效率，炉顶煤气中的CO+CO2含量，风口前理论燃烧温度，煤气热值，休风率，吨铁工序能耗
（二）高炉内能量利用（重点）
识记：高炉能量利用指标，能量利用的分析方法，煤气上升过程中成分的变化及其原因，炉顶煤气温度与煤气热能利用的关系，热交换的规律和基本规律
理解：“水当量”概念，高炉沿高度变化的热交换
（三）高炉热平衡（重点）
识记：热平衡计算法，高温区域的热平衡计算，理论最低燃料比的概念
（四）高炉能量利用图解（重点）
识记：巴甫洛夫理论及图解，作为还原剂和作为热量的碳素消耗计算方法，由巴甫洛夫图解得到的降低焦比的途径；里斯特操作线，操作线的意义，各部分的意义与特征，操作线的画法；区域热平衡图解的意义
应用：物料平衡、化学平衡和热平衡对操作线的限制，操作线对高炉冶炼过程相关经济技术指标的影响，高炉喷吹燃料时操作线的变化
（五）节能方向与工艺（重点）
识记：高炉炼铁工序节能的主要途径，降低焦比的基本方法，高炉冶炼过程鼓风的损失途径，炼铁的二次能源分类
理解：冶金企业蒸汽使用不合理的原因
第四章    炼铁工艺计算
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应掌握炼铁工艺的主要计算方法及现场操作中常用的一些工艺计算。应达到会运用这些计算求解理论数据能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）烧结配料计算（重点）
识记：简易理论计算的基本原则及须具备的条件，计算具体步骤；现场配料计算的特点
（二）高炉炼铁原始数据计算（重点）
识记：高炉炼铁综合计算的意义，综合计算所需的原始数据，补足入炉料质量分数的调整方法，焦炭的组成，高炉生铁产量的损失，高炉煤气各组分体积分数换算 
理解：铁的损失系数、铁量误差系数的概念，炉尘量的计算及原始数据不全时的调整计算方法
（三）配料计算（重点）
识记：简易配料计算法的理论，联合计算法的理论
应用：简易配料法和联合计算法的应用
（四）物料平衡计算（重点）
识记：物料平衡计算的理论依据、分类，不同类型物料平衡计算法的区别
应用：计算炉顶煤气成分的依据
（五）热平衡计算（重点）
识记：热平衡计算法的分类，不同热平衡计算法的计算区别
理解：高温区热平衡计算
（六）直接还原度（重点）
识记：铁的直接还原度的概念、计算方法，高炉的直接还原度的概念及计算方法
应用：CO利用率的计算
（七）焦比的计算（重点）
识记：焦比的通用计算方法种类、区别，理论最低焦比计算
理解：矫正焦比的计算，矫正焦比的原则及方法
（八）高炉现场计算（重点）
识记：高炉安全容铁量计算，冶炼周期计算，全焦冶炼鼓风动能及风口风速计算，空料线停炉炉顶打水最大耗水量计算
应用：理论出铁、渣计算，理论燃烧温度计算
（九）高炉现场操作计算（重点）
识记：现场操作计算的作用、重要性，高炉负荷调节的概念、方法、分类，减轻负荷数值的决定性条件
理解：现场操作计算的相关内容
（十）开炉配料计算（重点）
识记：开炉料的性能要求及改善措施，开炉的准备，开炉焦比的确定
应用：开炉计算过程
第三部分    实践环节
实践一  烧结过程的热平衡计算
一、考核目的与要求
通过该实践考生应进一步掌握烧结过程热平衡的理论及具体的计算方法，并通过计算过程，总结出烧结过程可采用的节能措施。
二、考核的内容
验证烧结过程热量的平衡及计算各部分热量的方法。
主要内容：
1、热收入部分；

1）物料自身的显热；

2）上层物料加热过的废气或点火产生的热烟气带来的热量；

3）固体燃料燃烧时产生的热；

4）矿物发生化学变化时的放热。

2、热支出部分；
1）加热该层物料所需的热量；

2）流经该层的废气带走的显热及CO带走的潜热；
3）水分蒸发及部分物质（如碳酸盐）分解所需热量；
4）维持物料氧化还原、熔融固结等烧结过程赖以完成的众多化学反应所需热量。
3、烧结机的热效率；
4、计算结果分析。
实践二   高炉喷吹燃料时的操作线计算
一、考核目的与要求
通过该实践考生应进一步通过理论学习及对操作线构成的认识，计算喷吹燃料时的高炉内的Fe-C-H-0量变化，并由结果绘制操作线。
二、考核的内容
验证高炉操作线的理解应用及绘制。
主要计算内容：
1、纵坐标的修改；

2、横坐标的修改；

3、化学平衡限制点（
[image: image1.wmf]w

x

）的修改；

4、操作线斜率的修改。

实践三  生铁成分的核算
一、考核目的与要求
通过该实践考生应可根据给定原始物料的成分计算入炉炉料的合理配比。
二、考核的内容
确定生产吨铁的矿石和石灰石用量。
主要计算内容：

1、吨铁的矿石量；

2、吨铁的焦炭量；
3、吨铁的煤粉用量；
4、吨铁的石灰石用量。
实践四  铁的直接还原度的计算
一、考核目的与要求
通过该实践考生应掌握直接还原度的概念，理解掌握高炉内还原过程的变化和热量的消耗情况。
二、考核的内容
通过现场配料焦比和物料中氢气含量，计算出铁的直接还原度的计算。
实践五  理论焦比计算
一、考核目的与要求
通过该实践考生应了解高炉内部焦炭的消耗原则，在理论已知的碳的消耗的基础上对理论焦比进行计算。
二、考核的内容
验证巩固理论教学过程中有关炭的消耗的内容，提高学生的理论认识。
主要计算内容：
1、用于还原的炭量；

2、用于发热的炭量；

3、校正焦比的计算。
以上实践环节的考核方式与环境要求
1、考核环境：
以上实践环节均采用习题课形式并分阶段完成。要求考生利用教师给定数据，按照标准的计算方法及验算法则进行相关计算。
2、考核方式：
实践环节的考核采用形成性考核，考生在实践前应结合教材内容和实践指导书认真预习，实践中根据教材所给范例，正确进行数据计算及相关验算，实践后认真分析结果，填入表格。
实践环节考核采用“优、良、中、及格、不及格”五级评分制。
第四部分   有关说明与实施要求
一、考核的能力层次表述
本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。
理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。
应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。
二、指定教材
《炼铁节能与工艺计算》  张玉柱 胡长庆 编著  冶金工业出版社出版  2002年版
三、自学方法指导
1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。
四、对社会助学的要求
l、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增减内容，以免与大纲脱节。
4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8、助学学时：本课程共8学分，其中理论课4学分，实践课4学分。建议总课时144学时。理论课和实践课的助学学时分配如下：
	章 次
	课 程 内 容
	学 时

	第一章          
	节能概论
	10

	第二章
	烧结节能
	14

	第三章
	高炉炼铁节能
	22

	第四章
	炼铁工艺计算
	26

	
	合计
	72

	实践一
	烧结过程的热平衡计算
	14

	实践二
	高炉喷吹燃料时的操作线计算
	18

	实践三
	生铁的成分核算
	14

	实践四
	铁的直接还原度计算
	16

	实践五
	理论焦比计算
	10

	
	合计
	72


五、关于命题考试的若干规定
（包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等）
l、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2、试卷中对不同能力层次试题比例大致是：“识记”为10％、“理解”为25％、“应用”为65％。
3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。
4、每份试卷中各类考核点所占比例约为：重点占65％．次重点占25％，一般占10％。
5、试题类型一般分为：填空题、判断题、名词解释、简答题、计算题、论述题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分及格。
六、题型示例（样题）

（－）填空题
　　  1、高炉中，还原剂主要是         、         和         。
（二）判断题
1、凡是炉顶压力超过0.01MPa 者均称为高压操作。（     ）
（三）名词解释

1、直接还原——
2、间接还原——
（四）简答题

1、目前使用的炉外脱硫剂主要有哪些？

（五）计算题

1、以１m3风为单位来计算炉缸煤气成分：

设风中含O2为5%，含H2O为2%时，试计算100m3风在炉缸中燃烧产生的煤气量与成分。

（五）论述题
1、根据本课程所学内容，介绍现今世界冶金行业为强化高炉冶炼所采取的几方面措施。




























第 1 页 共 8 页

_1262324718.unknown

